DH09102002

WASH PRIMER CH 1-17

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

Keverési arány		:	1:1 arányban 1-12-es Wash Primer Edzővel

Viszkozítás	:	(DIN POHÁR 4 mm./ 20ºC.)

felvitelkor				Felsőtartály: 			18-20 mp

Nyomótartály:			18-20 mp

Szóróp. fúvóka  (mm)		Nyomás (bar)

Grav.esetén		1.3-1.5		3.5-4.5

Szívás általi

Felhordás esetén	1.6-1.8		3.5-4.5

Nyomótartály	1.0-1.2		4.5-5.5

Levegő nélküli	0.009-0.012”	    180-220

HVLP/LVLP	1.3-1.5	Lásd gyári információt

Rétegek száma/	:			1-2

Felvitt anyag vastagsága		10-20 μm

F	Párolgás idő			:	5-10 perc

Szárítás				:	20°C:			10-15 perc

Csiszolható:	½-1½ óra

60°C:			15 perc elteltével csiszoljuk le

Felhasználhatósági idő

Edzővel történt bekeverés után			:	16 – 18 óra (keverve).

A legjobb eredményt úgy érhetjük el, ha az új anyagot reggel és délután keverjük üveg vagy műanyag edényekben.

Tipp	:	Ne alkalmazza poliészter alatt (fújásra) gitt vagy hőre lágyuló (TPA) rétegekreés Epoxy alapozóra.

Ne használjon shopprimer-t!